Отчет по испытаниям привитого ПП марки KOMPPLEN PH06F1HSS 300

производства ф. КомППласт

Входной контроль.

| Показатель | Cерийный модификатоp Exxelor PO 1020 | KOMPPLEN PH06F1HSS 300 |
| --- | --- | --- |
| ПТР 190оС / 2,16 кгс), 5/15 минут | 240 / 270 | 360 / >600 |

Испытания в композициях ППСВ30

Привитой ПП марки KOMPPLEN PH06F1HSS 300 был испытан в композиции 30% стеклонаполненного полипропилена в сравнении с серийно применяемым модификатором Exxelor PO1020

В качестве сырья использовали гомо Полипропилен (ПТР=8), стандартный 13-мкм стеклоровинг.

Содержание модификаторов в композициях составило 2%.

Свойства композиции стеклонаполненного ПП приведены в нижеследующей таблице.

| Показатель | C серийным Модификатором Exxelor PO 1020 | C модификатором KOMPPLEN PH06F1HSS 300 |
| --- | --- | --- |
| ПТР (230/2,16), 5/15 минут | 5,2 /5,1 | 11,2 / 15,7 |
| Плотность, г/см3 | 1,12 | 1,12 |
| Зола | 29,4 | 29,8 |
| Прочность при разрыве, МПа | 87 | 90 |
| Удлинение при разрыве, % | 4,7 | 4,9 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, МПа | 120 | 126 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 5681 | 5770 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2 при+230С / при – 450С | 41 / 40 | 45 / 35 |
| HDT (1.8 МПа) градС | 149 | 147 |
| Цветовые характеристики: L* / a*/b* дельта Е | 55,24 / -1,48 / 7,61 0 | 55,94 / -1,18 / 8,58 0,93 |

Обсуждение результатов:

- Модификатор KOMPPLEN PH06F1HSS 300 (в представленном образце) в модельной композиции ППСВ30 обеспечивает надлежащий уровень физико-механических показателей на уровне серийно используемого модификатора.

- Модификатор KOMPPLEN PH06F1HSS 300 (в представленном образце) имеет слабую термостабильность (необходима коррекция от стандартных режимов)

- В сравнении с эталонным модификатором композиции с модификатором KOMPPLEN PH06F1HSS 300 имеют более выраженный технический запах до снижения температуры готового образца. По цветовым характеристикам композиция с модификатором KOMPPLEN немного желтее (Дельта Е 0,93)

Заключение:

- Модификатор KOMPPLEN PH06F1HSS 300 при коммерческой целесообразности рекомендован к закупке опытной партии для проведения производственных испытаний в  марках ППСВ без требований гидролизостойкости и т.п., с обязательным контролем ПТР композиций.

- Модификатор KOMPPLEN PH06F1HSS 300 не использовать для  композиций, где повышение ПТР композиций недопустимо до окончательной проверки термостабильности образцов.

- В гидролизостойких композициях ППСВ (СВМН), необходимы дополнительные испытания  при условии, что поставщик предоставит модификатор, свободный от остаточных (гидро)пероксидов