Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«КомППласт»

г. Протвино

________________________________________________________________________

Генеральному Директору

Коммерческому Директору

Главному Технологу

Информационное письмо

Проведенные ООО «КомППласт» исследования и НИОКР (R&D) по созданию модифицирующих добавок (супер концентратов) для полистирола, полиэтилентерефталата и поликарбоната в последние 1.5 года позволили создать модификатор для улучшения и стабилизации  качественных характеристик изделий из поликарбоната с применением нашей разработки:                                                       Модификаторов  «Teptol TT- 60 PC(ex)»-для экструзионных изделий и «Teptol TT- 60 PC( i )»-для инжекционных (литьевых) изделий:

Рекомендуемый ввод модификатора: от 2% до 5%

Защита от царапин и задиров, износостойкость  (Диоксид кремния «Аэросил»-концентрация в СК-25%)*

Адсорбирует после осушения остаточную влагу в расплаве до минимальных  сотых значений   (Силика)*

Не нарушает прозрачность и светопропускание ˃ 80% (Диапазон преломления компонентов СК 1.52-1.64)

Повышает удлинение при разрыве    (Привитые мономеры винилацетата и этилена)*

Повышает ударную вязкость (Привитый сополимер стирола и бутадиена)*

Придает высокую стойкость к трещинообразованию и растрескиванию (Привитый мономер метилметакрилата)*

Стабилизирует процесс переработки и реологию расплава (Эпоксидированное масло, стеарат цинка)*

Уменьшает период кондиционирования (релаксации) для снятия внутренних напряжений в изделии

Повышает эластичность и ударную прочность

Позволит уменьшить «холодный» радиус изгиба

В пленках ПК произведенных методом экструзии увеличит глубину вытяжки при термо формовании

Не изменит и не ослабит действия других мастербатчей  и СК применяемых в производственном цикле

Присутствие в изделии диоксида кремния усиливает ингибирующие свойства UV супер концентратов

(*Активные химические компоненты с составе модификатора)

Агрегатное состояние: гранула полупрозрачная белесая (аэросил). В процессе нагрева и гомогенизации в расплаве становится прозрачной со светопропусканием ˃ 80% и преломлением 1,56/1.59. Твердость по шкале Шор А 55-60. Упаковка: картонный барабан с п/э вкладышем 25 кг. Не гигроскопичен. Не требует предварительного осушения (кроме конденсата при хранении холод-тепло)

Стоимость модификатора: 338 ₽  с учетом НДС (≈ 4.8 €)

Цена западных марок поликарбоната: ≈ 4.0 - 4.4 € (≈ 290 ₽) в 90% с пред заказом и периодом ожидания.

Цена Казанских марок поликарбоната: ≈ 190 ₽  (≈ 2.8 €)

Пример расчета от цены импортных марок  ПК производителей западных стран. Без учета  Иранского ПК (210-230 руб/кг), Корейского и Китайского (210-250 руб/кг) с пред заказом, с периодом ожидания.

При заданных ценах за 1 кг. поликарбоната*1 кг. модификатора* % ввода можно произвести расчет экономической целесообразности применения модификатора:

Запад:      290₽ * 338₽          98% * 2%    =     290.96       ≈Δ  +0.96 ₽

290₽ * 338₽          96% * 4%    =     291.92       ≈Δ  +1.92 ₽

290₽ * 338₽          95% * 5%    =     292.40       ≈Δ  +2.40 ₽

Казань :   190₽ * 338₽          98% * 2%    =      192.96       ≈Δ  +2.96 ₽

190₽ * 338₽          96% * 4%    =      195.92       ≈Δ  +5.92 ₽

190₽ * 338₽          95% * 5%    =      197.40       ≈Δ  +7.40 ₽

При увеличении  с применением модификаторов «Teptol TT- 60 PC» стоимости 1 кг.  Казанского ПК на 2.9 ₽  - 7.4 ₽   после проведения испытаний на Вашей промышленной установке Вы получите качественные реологические и физико-механические  характеристики со стабилизацией текучести расплава (ПТР) – сопоставимые с импортными аналогами.

Целесообразность применения в импортных ПК – защита от царапин, повышение износостойкости, усиление ингибирующих свойств UV защиты.

Применение  модификатора  позволит переработать в качественный ре-гранулят отобранные циклоном мелкие частицы первичных гранул, «дробленку» пусковых, брака изделия, литников, стружку от распила погонажа со стабилизацией и сохранением свойств поликарбоната.

Наша продукция присутствует на Российском рынке полимеров с 2007 года под торговыми марками

«Компплен» («Kompplen»),  «Тэптол» («Teptol»).  Продукция сертифицирована, в том числе  для применения в пищевой промышленности.

ООО «КомППласт» одно из немногих предприятий владеющее технологией привитых со-полимеров и гомо полимеров (технология «graft») и технологией создания концентратов (до 30%) с диоксидом кремния с размерностью 5-7 мкм на территории России, поэтому без опасений раскрываем часть состава компонентов модификатора с понятным для специалистов и технологов полимерных производств назначением компонентов и принципами изменения свойств базового полимера –  поликарбоната.

Готовы предоставить пробный образец 25 кг. При максимальном вводе до 5% достаточно для получения пробных экструзионных и литьевых изделий из поликарбоната в количестве 500 кг.

Модификатор «Teptol TT- 60 PC» может позиционироваться на Вашем предприятии как применение импортозамещающего  продукта  произведенного в России..

С Уважением

Генеральный директор ООО «КомППласт»                                                                     А.П.Саулин

Московская область, Серпуховский район, г.Протвино, Заводской проезд д. 32. Тел: +7 496 774 64 22 +7 929 969 39 16 e.mail: kompplast50@yandex.ru www.ntpks.ru